筛网筛孔的mm、μm/网目数对照表

| 网目数 | mm | μm |
| --- | --- | --- |
| 2 | 8.000 | 8000 |
| 3 | 6.700 | 6700 |
| 4 | 4.750 | 4750 |
| 5 | 4.000 | 4000 |
| 6 | 3.350 | 3350 |
| 7 | 2.800 | 2800 |
| 8 | 2.360 | 2360 |
| 10 | 1.700 | 1700 |
| 12 | 1.400 | 1400 |
| 14 | 1.180 | 1180 |
| 16 | 1.000 | 1000 |
| 18 | 0.880 | 880 |
| 20 | 0.830 | 830 |
| 24 | 0.700 | 700 |
| 28 | 0.600 | 600 |
| 30 | 0.550 | 550 |
| 32 | 0.500 | 500 |
| 35 | 0.425 | 425 |
| 40 | 0.380 | 380 |
| 42 | 0.355 | 355 |
| 45 | 0.325 | 325 |
| 48 | 0.300 | 300 |
| 50 | 0.270 | 270 |
| 60 | 0.250 | 250 |
| 65 | 0.230 | 230 |
| 70 | 0.212 | 212 |
| 80 | 0.180 | 180 |
| 90 | 0.160 | 160 |
| 100 | 0.150 | 150 |
| 115 | 0.125 | 125 |
| 120 | 0.120 | 120 |
| 125 | 0.115 | 115 |
| 130 | 0.113 | 113 |
| 140 | 0.109 | 109 |
| 150 | 0.106 | 106 |
| 160 | 0.096 | 96 |
| 170 | 0.090 | 90 |
| 175 | 0.086 | 86 |
| 180 | 0.080 | 80 |
| 200 | 0.075 | 75 |
| 230 | 0.062 | 62 |
| 240 | 0.061 | 61 |
| 250 | 0.058 | 58 |
| 270 | 0.053 | 53 |
| 300 | 0.048 | 48 |
| 325 | 0.045 | 45 |
| 400 | 0.038 | 38 |
| 500 | 0.025 | 25 |
| 600 | 0.023 | 23 |
| 800 | 0.018 | 18 |
| 1000 | 0.013 | 13 |
| 1340 | 0.010 | 10 |
| 2000 | 0.0065 | 6.5 |
| 5000 | 0.0026 | 2.6 |
| 8000 | 0.0016 | 1.6 |
| 10000 | 0.0013 | 1.3 |